| 序号 | 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 外观 | 灰色颗粒物 | 目测 |
| 2 | 规格，mm | ⊘（5.0～7.0）；L(5.0～30.0) | 游标卡尺测量 |
| 3 | 主要成分 | Ca化合物等 |  |
| 4 | 堆积密度，g/ml | 0.7-1.0 | 称重计算法500ml量筒测定 |
| 5 | 含水量，wt% | ≤5.0 | CGB/T 1596-2017 |
| 6 | 平均径向抗压碎强度，N/cm | ≥100 | HG/T2782-2011 |
| 7 | 适应温度 | 100℃-350℃ | 不结块，不发热自燃 |
| 8 | 粉化率 | ＜1~5% | 以烟气烟尘含量不超标为准 |
| 9 | 饱和硫容，wt% | ≥20 | 吸附SO2质量/吸附剂质量按附件1检测方法测试 |
| 10 | 脱除率，% | ≥90 |  |
| 11 | 烟气脱硫塔进口SO2，mg/m³ | ≥350 |  |
| 12 | 烟气脱硫塔出口SO2，mg/m³ | ≤15 |  |