1.用料

聚丙烯（PP）为主要原料，材质：聚丙烯拉丝级树脂，可塑性好， 断裂拉力强，耐弯曲耐疲劳，密度小，拉伸冲击性能佳。

2.名称 ：PP塑料打包带

2.1 工艺  聚丙稀树脂为主要原料，经挤出单向拉伸成型的塑料打包带（以下简称打包带）。

2．2 形状、尺寸：

| 品名 | 卷芯内径（mm） | 宽度（mm） | 材质 | 厚度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料打包带 | 200 | 15±0.6 | PP | 0.9±0.1 |

2.3 外观  色泽均匀，花纹整齐清晰，无污染，杂质，不允许损坏，开裂，损伤等不合格现象。

3.不可含有人体有影响的物质：不可含有对人体有影响的物质。测试镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸 基丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁基酯(DBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) 的结果，符合欧盟ROHS 2.0 新修订指令(EU)2015/863的限值要求。

- 物理性能

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 宽度 | 15mm±0.6mm |
| 厚度 | 0.9mm±0.1mm |
| 断裂拉力 | ＞1500N |
| 断裂伸长率 | ＜20% |
| 偏斜度 | ＜30mm/2m |

5.储存条件

储存期限：从买方收货之日起2年。

储存温度：5-38度。 避免在日光直射、低温（0度以下）、高温（40度以上）、高湿（70%RH以上）环境下放置。

6.使用温度

产品可在-20°至120°下正常使用。