1.用料

1.1 聚丙烯膜
   特点：拉伸好、厚度均一、透明度高、误差小。

1.2 丙烯酸压敏胶

特点：具有无色、无味、无毒及优良抗氧化性、抗紫外线性能，胶粘性持久等特性。

2.品名   胶带（黄色）：72mm*200m

2.1 工艺  使用BOPP薄膜和压敏乳液为主要原料，经涂胶、烘干、分卷等工艺加工制成的BOPP胶粘带(以下简称胶粘带）

2.2形状、尺寸：

| 卷芯内径（mm) | 宽度（mm) | 长度（m) | 材质 | 厚度（μm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 72±1 | ≥200 | BOPP膜 | 60±2 |

2.3外观   两侧平整、光洁、无缝隙、无变形、无溢胶，与纸管移位不超过1mm，图案清晰、完整或着色均匀，不能有折纹、异物混入，无明显气泡等；

3.是否含有对人体有影响的物质：不可含有对人体有影响的物质。测试镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸 基丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁基酯(DBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) 的结果，符合欧盟ROHS 2.0 新修订指令(EU)2015/863的限值要求。

4.物理性能

| 项目 |  | 封箱胶粘带 |
| --- | --- | --- |
| 180°剥离力 | 常态化:N/cm | ≥2.5 |
| 初粘力 | 斜面滚球法 | ≥14号 |
|  | 斜槽滚球法：cm | ≤6.0 |
| 持粘力 | mm/h | ≤1.0 |
|  | h | ≥24 |
| 拉伸强度/(N/cm) |  | ≥20 |
| 断裂伸长率/% |  | 100~180 |

5.储存条件

储存期限：从买方收货之日起2年。

储存温度：5-38度。 避免在日光直射、低温（0度以下）、高温（40度以上）、高湿（70%RH以上）环境下放置。

6.使用温度

产品贴合后可在-20°至120°下正常使用。